项目内容:广西中医药大学第一附属医院采购护士鞋

护士鞋：1368双

手术室医用拖鞋57双

总数：1425双

款式：四季款、一脚蹬

一、护士鞋材料要求

1、皮料：优质纳帕白色光面小牛软皮，牛皮厚度平均为1.4mm~1.5mm。

护士鞋皮料检测依据：QB/T1873-2010《鞋面用皮革》

1>撕裂力≥50

2>涂层耐折牢度50000次无裂纹

3>气味：湿态≤3级  干态≤3级

4>耐黄变检测依据HG/T3689-2014   耐黄变B法   级别≥4 级

2、内里：为天然猪皮， 舒适柔软透气。

3、鞋垫： 5-6mm天然乳胶包超纤贴皮垫面，脚弓处贴合半月形海面，增加arch部位支撑。

4、鞋扣：采用耐酸烤漆环扣。

5、鞋底： 为EVA添加高弹橡胶及特殊TPE缓震材料，可以同时减小脚部整体冲击压力，高度3.50±0.5cm，耐折耐磨符合国家标准。特殊止滑刻纹，鞋底底部复合3mm橡胶材质，防滑,松软弹性佳，耐磨，静音，质轻,鞋底底部外贴粉色橡胶防滑片。

6、胶水：采用环保胶水，减少有害气体。

胶水检测依据：Q/GDHG 01-2014《鞋用溶剂型胶黏剂》

1>苯:≤5.0g/kg

2>甲苯+二甲苯≤200g/kg

3>总发挥性有机物：≤750g/L

二、护士鞋成品要求

1、护士鞋成品国家最低检测标准

鞋子检测依据:QB/T2955-2017 休闲鞋

2、护士鞋成品环保要求

1>铬含量的测定：GB/22807-2008

铬（VI）含量：方法检出限≤3㎎/㎏。

2>甲醛含量的测定：GB/19941-2005

甲醛含量：方法检出限＜37㎎/㎏。

3>ph测定：QB/T2724-2005

方法检出限＜4.5

铅（pb）:＜0.09

3、护士鞋鞋底DIN耐磨性能及防滑性能检测要求

1>护士鞋鞋底防滑性能试验方法：中方法2

鞋类静态防滑性能：HG/T3780-2005静态摩擦系数

干法0.5-0.9  湿法0.3-0.8

2>硫化橡胶或热塑性橡胶耐磨性能的测定（旋转辊筒式磨耗机法）方法A：GB/T9867-2008 磨痕长度:≤14.0㎜

3>DIN磨耗量（相对体积磨耗量；标准参照胶：1号；负荷：10N）

检测要求≤131

4、尺码：女式34码～42码，男式38码～46码

手术室护士拖鞋：

1、采用EVA原料制作。

2、可防水、漂白、很好的进行清洁和消毒，耐酸碱，不褪色，低温浸泡消毒清洗，重复使用，快干易保存，只需擦拭干净或晾干即可

3、鞋型采用包头设计，简约美观，可以保护脚不被利器所伤。避免针刺伤、血液滴溅

4、鞋面前段排气设计，良好的透气性

5、鞋底采用环保EVA+橡胶防滑底配合独特的防滑纹理，让鞋更防滑耐穿，行走无噪音

6、人体工程学设计、真正柔软，鞋床得以达到极为舒适和支撑的效果

7、阔口设计，穿、拖方便，避免手、足部的污染

8、2.5CM高的坡跟理念，让脚不疲劳，久站不累

9、尺码：36-45#